附件

北京市禁止使用建筑材料目录(2023年版)

| 序号 | 类别 | 建筑材料名称 | 禁止使用的范围 | 禁止使用的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土材料与混凝土制品 | 氯离子含量大于0.1%的混凝土外加剂 | 预应力混凝土、钢筋混凝土 | 易引起钢筋锈蚀，影响混凝土结构寿命 |
| 2 |  | 有碱速凝剂 | 预拌混凝土 | 易引起碱骨料反应，导致混凝土内部产生自膨胀应力而开裂 |
| 3 |  | 总碱量0.75%以上的膨胀剂 | 预拌混凝土 | 易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命 |
| 4 |  | 废机油脱模剂 | 预拌混凝土 | 影响混凝土强度、环境安全隐患问题突出 |
| 5 |  | 海砂、氯离子含量大于0.01%的建设用砂 | 工业与民用建筑工程 | 易引起钢筋锈蚀，影响混凝土结构寿命 |
| 6 |  | 萘系减水剂 | 预拌混凝土 | 生产过程污染大 |
| 7 |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 预拌混凝土 | 过烧成分易造成混凝土涨裂，生产工艺落后 |
| 8 |  | 多功能复合型（2种或2种以上功能）混凝土膨胀剂 | 预拌混凝土 | 质量难控制 |
| 9 |  | 现场搅拌的混凝土 | 工业与民用建筑工程 | 质量难控制，储运、使用过程浪费资源、污染环境 |
| 10 |  | 现场搅拌的砂浆 | 工业与民用建筑工程 | 质量难控制，难与新型墙体材料相配套，储运、使用过程浪费资源、污染环境 |
| 11 |  | 袋装水泥(特种水泥除外） | 工业与民用建筑工程 | 浪费资源、污染环境 |
| 12 | 墙体 材料 | 含有六溴环十二烷（HBCD）的聚苯乙烯保温材料 | 工业与民用建筑工程 | 危害人体健康，污染环境 |
| 13 |  | 手工成型的GRC轻质隔墙板 | 工业与民用建筑工程 | 质量难控制，性能不稳定 |
| 14 |  | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 工业与民用建筑工程 | 性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂 |
| 15 |  | 含石棉的建材制品 | 工业与民用建筑工程 | 危害人体健康 |
| 16 |  | 实心砖（灰砂、烧结、混凝土实心砖等） | 建筑工程基础（±0）以上部位（包括临时建筑、围墙。文物、古建除外） | 生产过程资源消耗大，与同厚度多孔砖、空心砖相比建成的墙体保温隔热性能差 |
| 17 |  | 黏土陶粒和页岩陶粒及以黏土陶粒和页岩陶粒为原料的建材制品 | 工业与民用建筑工程(文物、古建除外) | 生产过程破坏耕地和植被，影响生态环境 |
| 18 |  | 黏土砖、页岩砖、黏土瓦 | 工业与民用建筑工程(文物、古建除外) | 生产过程破坏耕地和植被，影响生态环境 |
| 19 |  | 墙体内保温浆料（海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等） | 工业与民用建筑外墙内保温工程 | 热工性能差，手工湿作业，不易控制质量 |
| 20 |  | 以膨胀珍珠岩或海泡石为主要填料的复合墙体保温浆（涂）料 | 工业与民用建筑单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 单独使用达不到建筑节能设计要求 |
| 21 |  | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 工业与民用建筑单独作为保温材料用于外墙保温工程 | 单独使用达不到建筑节能设计要求 |
| 22 |  | 水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 工业与民用建筑各类墙体内、外保温工程 | 产品保温性不稳定 |
| 23 |  | 施工现场非密闭拌制的保温砂浆 | 工业与民用建筑工程 | 污染环境 |
| 24 |  | 非耐碱型玻璃纤维网格布 | 工业与民用建筑外墙保温工程 | 耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求 |
| 25 | 建筑门窗幕墙及辅料 | 丙烯酰胺材料的普通灌浆防火玻璃 | 工业与民用建筑工程外门窗 | 长时间使用易出现发黄、起雾现象 |
| 26 |  | T型挂件系统（T型挂件只用在石材幕墙） | 工业与民用建筑工程 | 幕墙单元板块不可独立拆装、不便于维修 |
| 27 |  | 80系列及以下普通PVC-U推拉塑料外窗 | 工业与民用建筑工程 | 强度低、密封差、耐久性差 |
| 28 |  | 推拉外窗用密封毛条 | 工业与民用建筑工程 | 气密、水密、保温隔热性能差 |
| 29 |  | 聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条 | 工业与民用建筑工程 | 弹性差，易龟裂 |
| 30 | 管材管件与建筑给排水工程材料 | 含铅的管材、管件（含涂覆涂料） | 工业与民用建筑工程饮用水系统 | 污染饮用水、危害人体健康 |
| 31 |  | 镀锌钢管 | 工业与民用建筑工程饮用水系统 | 污染饮用水 |
| 32 |  | 非阻氧管材 | 户内供暖系统工程 | 易渗氧，导致构件腐蚀 |
| 33 |  | 水封小于50mm的地漏 | 工业与民用建筑工程 | 易返异味 |
| 34 |  | 高层楼房二次供水系统钢筋混凝土水箱、普通钢板水箱 | 工业与民用建筑工程 | 易附着污物、生锈，污染水质 |
| 35 |  | 直径小于等于600mm的刚性接口的灰口铸铁管 | 居住小区和市政管网支线用的埋地排水工程 | 易泄漏，造成水系和土壤污染 |
| 36 |  | 用铅盐做稳定剂的PVC管材、管件 | 饮用水管材、管件 | 危害人体健康 |
| 37 |  | 镀锌铁皮室外雨水管 | 工业与民用建筑工程 | 易损坏 |
| 38 |  | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 工业与民用建筑工程 | 易渗漏，污染地下水和土壤 |
| 39 |  | 承插式刚性接口铸铁排水管 | 工业与民用建筑工程 | 挠度差，接口部位易损坏、渗水 |
| 40 | 防水 材料 | 溶剂型防水涂料 | 工业与民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 |
| 41 |  | 采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材 | 工业与民用建筑工程 | 二次成型工艺生产的产品易分离，再生原材料工艺生产的产品耐久性差，不满足防水工程要求 |
| 42 |  | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 工业与民用建筑工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 |
| 43 |  | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 | 工业与民用建筑工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 |
| 44 |  | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 | 工业与民用建筑工程 | 耐久性差、物理力学性能偏低 |
| 45 |  | 溶剂型冷底子油（溶剂型基层处理剂） | 工业与民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 |
| 46 |  | 焦油聚氨酯防水涂料 | 工业与民用建筑工程 | 施工过程污染环境 |
| 47 |  | 焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油油膏） | 工业与民用建筑工程 | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 |
| 48 |  | 石油沥青纸胎油毡 | 工业与民用建筑工程作为防水材料使用(文物、古建除外) | 耐久性差，施工过程污染环境 |
| 49 |  | 芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 工业与民用建筑工程 | 产品耐老化性能差，防水功能差 |
| 50 |  | 使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材 | 地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程 | 易发生火灾 |
| 51 | 供暖供冷系统材料设备 | 钢制翅片管对流散热器 | 工业与民用建筑工程 | 低温供暖、产品散热量低，产品生产过程能耗高、污染排放高。 |
| 52 |  | 能效标识为3级的低环温空气源热泵机组 | 工业与民用建筑工程 | 能效低、浪费能源 |
| 53 |  | 水暖用铸铁阀门 | 工业与民用建筑工程 | 锈蚀严重 |
| 54 |  | 记忆合金原理的恒温控制阀 | 工业与民用建筑工程 | 只有开关动作，不能实现调节功能 |
| 55 |  | 两段式燃烧器 | 新建1.4MW以上（不包括1.4MW）燃气供热锅炉 | 能效低，浪费能源 |
| 56 |  | 非变频燃烧器 | 新建7.0MW以上（含7.0MW）燃气供热锅炉 | 热效率差，噪音较高 |
| 57 |  | 冷镀锌钢管、非镀锌钢管 | 工业与民用建筑工程室内管径DN≤100mm的供暖、空调系统 | 易锈蚀，影响热计量温控器具的使用 |
| 58 |  | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 工业与民用建筑工程 | 内腔结砂影响计量器具的使用 |
| 59 |  | 圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器 | 工业与民用建筑工程 | 金属热强度差 |
| 60 |  | 无安全接地的低温辐电热膜 | 工业与民用建筑工程 | 存在安全隐患 |
| 61 |  | 不具备数据远传通讯功能的热计量表 | 工业与民用建筑工程 | 无法实现计量数据远传 |
| 62 |  | 能效标识2级及以下，氮氧化物排放未达到GB25034的5级要求的燃气采暖用壁挂炉 | 工业与民用建筑工程 | 能效低、浪费能源 |
| 63 | 用水 器具 | 水效等级为3级的水嘴、坐便器、壁挂式小便器 | 工业与民用建筑工程 | 浪费水资源 |
| 64 |  | 进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 | 工业与民用建筑工程 | 不防虹吸，污染水质 |
| 65 |  | 手接触式洗面器水嘴 | 公共厕所、公共场所卫生间 | 易交叉感染传染疾病 |
| 66 |  | 非节水型用水器具（包括水嘴、便器系统、便器冲洗阀、淋浴器） | 工业与民用建筑工程 | 浪费水资源 |
| 67 |  | 6升水以上的大便器系统（不含6升） | 工业与民用建筑工程 | 浪费水资源 |
| 68 |  | 螺旋升降式铸铁水嘴 | 工业与民用建筑工程 | 密封效果差、浪费水资源 |
| 69 | 建筑装饰装修材料 | 溶剂型内外墙涂料 | 工业与民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 |
| 70 |  | 溶剂型地坪涂料 | 工业与民用建筑工程 | 易发生火灾事故，施工过程污染环境 |
| 71 |  | 硝基类溶剂型木器涂料 | 工业与民用建筑工程 | 含有机污染物，施工时挥发有害气体，易发生火灾事故 |
| 72 |  | 含多氯联苯的涂料、瓷砖粘接剂和填缝剂 | 工业与民用建筑工程 | 多氯联苯属于致癌物质，危害人体健康 |
| 73 |  | 含四氧化三铅（又名：红丹）的涂料 | 工业与民用建筑工程 | 四氧化三铅属于有毒物质、危害人体健康 |
| 74 |  | 挥发性有机化合物含量不满足DB11/1983-2022要求的涂料和胶粘剂 | 工业与民用建筑工程 | 含有机污染物，施工时挥发有害气体 |
| 75 |  | 聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂（107胶） | 工业与民用建筑工程墙地砖及石材粘贴施工 | 粘结性能差，污染物排放超标 |
| 76 |  | 不耐水石膏类刮墙腻子 | 工业与民用建筑工程 | 耐水性能差，强度低 |
| 77 |  | 以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料 | 工业与民用建筑工程 | 耐水性能差，污染物排放超标 |
| 78 |  | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 | 工业与民用建筑工程 | 耐温性能差，耐久性差，易脱落 |
| 79 | 市政与道路施工材料 | 防滑值/BPN小于60的光面路面砖（板） | 工业与民用建筑工程 | 防滑性能差，影响行人安全 |
| 80 |  | 普通水泥步道砖（九格砖） | 工业与民用建筑工程 | 外观差、强度低、不透水、使用寿命短 |
| 81 |  | 砖砌井室 | 工业与民用建筑工程 | 易渗漏，造成水系和土壤污染 |
| 82 | 照明材料及电气设备 | 含汞的荧光灯，含汞的开关、继电器等电气设备 | 工业与民用建筑工程 | 汞属于有毒物质、危害人体健康 |
| 83 |  | 含多氯联苯的变压器、荧光灯镇流器 | 工业与民用建筑工程 | 多氯联苯属于致癌物，危害人体健康 |
| 84 |  | 卤素灯 | 工业与民用建筑工程 | 能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短 |
| 85 |  | 卤粉荧光灯 | 工业与民用建筑工程 | 光效低，显色性差，光衰严重 |
| 86 |  | 荧光灯类一般型电感镇流器 | 工业与民用建筑工程 | 能效和功率因数低、工作时温度高，有安全隐患 |
| 87 |  | 白炽灯 | 工业与民用建筑工程 | 能耗高，光效低，温度高，安全性差，寿命短 |
| 88 | 太阳能建筑应用系统设备 | 衬塑钢管 | 太阳能集热供热管道 | 高温容易使衬塑与钢管脱离，造成跑、冒、滴、漏等现象 |
| 89 |  | 聚丙烯管、钢塑复合管 | 太阳能集热系统管路高温部分 | 不耐高温、寿命短 |
| 90 | 施工周转材料 | 钢管扣件型附着式升降脚手架 | 工业与民用建筑工程 | 存在安全隐患，影响安全文明施工 |
| 91 |  | 质轻可锻铸铁类脚手架扣件（小于1.10kg/套的直角型扣件、小于1.25kg/套的旋转型扣件、小于1.25kg/套的对接型扣件） | 工业与民用建筑工程 | 不能保证扣件的力学性能 |
| 92 |  | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 工业与民用建筑工程 | 耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源 |
| 93 |  | 外径小于36mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座（外径为48mm的钢管脚手架） | 工业与民用建筑工程 | 配合间隙过大，影响安全使用 |
| 94 |  | 外径小于34mm的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠拖座（外径为42mm的钢管脚手架） | 工业与民用建筑工程 | 配合间隙过大，影响安全使用 |